0F9芯插座插头恒定湿热测试报告

客户名称：天海

送测时间：2021年7月30日09：00起到结束（共24h）。

测试操作员：钟绍敏

- 被测试产品型号及数量：

0F9芯插座：描述：PS9880 航空头 (母座) ZX0F1S-X09QC00-000X(深圳毕科型号) 9 -55℃~125℃ IP68 Φ13.0*13.5mm 毕科 (RoHS) (REACH)

0F9芯插头：描述：PS9880航空头（公头）TX0F1S-X09MCC0-000X(深圳毕科型号)

深圳毕科0F9芯插座*5pcs

深圳毕科0F9芯插头*5pcs

- 测试方法及测试条件

- 将样品置于60摄氏度、95%RH的环境条件下存贮24H。

- 试验后样品外观无变形、开裂现象。

- 测试设备、测试过程及图片

- 测试结果

测试结束后检查被测试样品没有发现样品不存在变形、开裂等不良现象，测试结果合格。

测试人：                   日期：

审核人：                   日期：